一、中频感应加热电源主要参数

| 型号 | HYZ—15 | HYZ—25 | HYZ—35 | HYZ—45 | HYZ—70 | HYZ—90 | HYZ—110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入功率 | 15KVA | 25KVA | 35KVA | 45KVA | 70KVA | 90KVA | 110KVA |
| 输出电流 | 3～22A | 5～45A | 10～70A | 15～95A | 20～130A | 25～170A | 30～200A |
| 输出电压 | 70～520V | 70～550V | 70～550V | 70～550V | 70～550V | 70～550V | 70～550V |
| 输入电源 | 三相380V ±20% 50或60HZ |
| 输出振荡频率 | 1KHZ～20KHZ根据客户工件加热要求而定 |
| 负载持续率 | 100% 24小时 连续工作 |
| 电源重量 | 24KG | 24KG | 34KG | 36KG | 51KG | 57KG | 89KG |
| 电源体积（宽×高×长）CM | 27×45×46 | 27×45×52 | 35×55×65 | 40×87×75 |
| 中频成套冷却水要求 | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.3Mpa ≥10L/Min | ≥0.3Mpa ≥20L/Min |
| 中频电源冷却水要求 | ≥0.2Mpa ≥3L/Min | ≥0.2Mpa ≥4L/Min | ≥0.2Mpa ≥6L/Min |
| 电源水路 | 一个进水; 一个出水 | 一个进水; 三个出水 |

| 带计时控制面板时，计时参数：（可订制1～999秒） |
| --- |
| 加热时间 | 0.1～99.9秒 | 保温时间 | 0.1～99.9秒 |

二、中频电源安装水电要求

|  |  | HYZ—15 | HYZ—25 | HYZ—35 | HYZ—45 | HYZ—70 | HYZ—90 | HYZ—110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 力 安 装 | 输入电源功率 | 15KVA | 25KVA | 35KVA | 45KVA | 70KVA | 90KVA | 110KVA |
|  | 输入电源电缆线要求 | 4mm2软铜线 | 10mm2软铜线 | 12mm2软铜线 | 16mm2软铜线 | 35mm2软铜线 | 50mm2软铜线 | 75mm2软铜线 |
|  | 输入电源空气开关要求 | 3×40A | 3×60A | 3×80A | 3×125A | 3×150A | 3×225A | 3×225A |
|  | 设备接地线 | 2.5mm2软铜线 | 6mm2软铜线 | 6mm2软铜线 |
| 冷 却 水 安 装 | 中频电源冷却水接口 | 进水口：1个 出水口：1个 | 进水口：1个 出水口：3个 | 进水口1个，出水口2个 |
|  | 水管规格 | 接设备进水水管：内径8MM 接设备出水水管：内径8MM 接水阀水管：内径25MM | 接设备进水水管：内径25MM 接设备出水水管：内径13MM 接水阀水管：内径25MM | 接设备进水水管：内径25MM 接设备出水水管：内径13MM 接水阀水管：内径25MM |
|  | 单独中频电源冷却水要求 | ≥0.2Mpa ≥3L/Min | ≥0.2Min ≥4L/Min | ≥0.2Mpa ≥6L/Min |
|  | 中频整套炉冷却水要求 | ≥0.2Mpa ≥6L/Min | ≥0.2Mpa ≥10L/Min | ≥0.2Mpa ≥20L/Min |
| 安装 尺寸 | 电源体积CM （宽×高×长） | 27×45×46 | 27×45×52 | 35×55×65 | 40×87×75 |